【開放驗證產品項目】供消費者盛裝物品之各種軟、硬材質之旅行箱、手提箱、化妝箱、手提包、公事包、書包、背包等其他式樣之袋類產品，但不包括簡易型塑膠袋、購物袋與環保袋。

【袋包箱產品品質檢驗基準】

（一）安全性基準

１、游離甲醛含量試驗：[袋、包及箱產品評估準則 CNS 15331, S 2158第4.3節]，皮革、紡織品、膠合材料，游離甲醛 含量不得超過300 mg/kg (成人、間接接觸)；不得超過75 mg/kg (14歲以下、直接接觸)。

２、六價鉻含量分析試驗：[袋、包及箱產品評估準則 CNS 15331, S 2158第4.5節，附錄A－皮革、附錄B－金屬製品及橡、塑膠金屬鍍層]，皮革材料類六價鉻含量不得檢出；金屬製品及橡、塑膠金屬鍍層測試結果應呈陰。

（二）功能性基準

１、落下試驗：[袋、包及箱產品評估準則 CNS 15331, S 2158第4.7節]不得有破裂、結合構件脫落失效或有礙使用之缺 點。

《試驗法》

（１）將試樣於(-12±2)℃之環境中放置4小時後取出，立即進行試驗，應於30分鐘內完成，未於規定時間內完成者，應重新置入(-12±2)℃之環境中。

（２）依標示之裝載重量滿載後，置於落下試驗機平台上，使其最低底部離平坦混凝土地面上90cm，採自由落下方式測試。

（３）依底部先著地方式測試5次在以其他各面先著地方式各測試1次共5次，另再以縱向稜線先著地方式各測試1次共4次之 順序合計測試14次。測試完成後，不得有破裂、結合構件失效或嚴重變形之缺點。

２、裝載試驗：[袋、包及箱產品評估準則 CNS 15331, S 2158第4.8節]把手、外殼、箱體及鎖不得變形、斷裂、彎曲或鬆開等有礙使用的缺點。(軟袋裝載重量3kg以下者亦需檢驗此項目)

《試驗法》

（１）將重量為標示裝載重量1.03倍之布袋，模擬實際使用狀況，填滿受測試樣內，在將試樣嵌合。

（２）將箱子之把手以夾具鎖緊。

（３）使用鐵鉤之一邊鈎在夾具，將試樣提起，並將鐵鉤之另一邊吊在振動旋轉機上。

（４）開啟電源，使把手負重隨振動旋轉機上下振動，其振動頻率每分鐘約30-45次，振幅約5-10cm，振動400次時關閉電源，取下試樣，查看把手、外殼、箱框、鎖等有無變形、斷裂、彎曲或鬆開等有礙使用之缺點。

３、行走試驗：[袋、包及箱產品評估準則 CNS 15331, S 2158第4.11節]輪腳不得有礙使用之脫落、變形或嚴重磨損之情形，僅限於有裝配滾輪之箱體(無行走輪免驗)。

《試驗法》

（１）將重量與標示載重相同之布袋，模擬實際使用狀況，填滿受測試樣內，再將試樣嵌合。

（２）將試樣之把手或拉出支伸縮把手中間，繫於行走試驗機上方，使試樣成50±10°之斜角，將腳輪接觸於試驗機之滑動皮帶上，滑動皮帶以4㎞/h之速度連續行走32㎞。

４、伸縮拉桿功能試驗：[袋、包及箱產品評估準則 CNS 15331, S 2158第4.10節]拉桿不得脫落、變形或有礙推拉現象， 僅限於有伸縮拉桿之袋包箱(無伸縮拉桿者免驗)。

《試驗法》

完全拉出伸縮拉桿，將拉桿之把手中間以試驗機之夾具夾住，試樣底部固定，以每分鐘20±5次之速度進行500次往復試  驗。